ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ

Изготавливаются по ТУ 14-3-835-79, ТУ 39-076-74, ТУ 51-774-77, ТУ 41-01-305-78, ТУ 41-01-154-75

| Шифр | Диаметр наружный, D мм |  |  | Диаметр внутренний, d мм |  |  | Длина L | Диаметр проточки под элеватор, D1 | Разно-стенность | Биение, В | Кривизна Б | Масса, кг | Резьба по ГОСТ | Группа прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номиналь-ный | допуск |  |  | номиналь-ный | допуск | мм | мм |  |  |  |  | 5286-75 | или марка стали |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УБТ-Р-73 | 73 |  | - | 35 |  | - | 4625 | 73 | - | - | 1/2000 | 24,9 | З-60,5 |  |
| УБТ-Р-89 | 89 |  | - | 45 |  | - | 4625 | 89 | - | - | 1/2000 | 36,1 | З-68 | Д, К |
| УБТ-Р-108 | 108 |  | - | 56 |  | - | 4500 | 108 | 5,3 | - | 1/2000 | 51,1 | З-92 |  |
| УБТ-108 | 108 |  | ±1 | 38 |  | -3 | 8000±500 | 90 | 5,3 | - | 1/2000 | 63 | З-86 |  |
| УБТ-146 | 146 |  | ±3 | 75 |  | ±4 | 8000±500 | 128 | 5,4 | - |  | 96 | З-121 |  |
| УБТ-178 | 178 |  | ±3 | 80 |  | ±4 | 12000±500 | 164 | 7,3 | - |  | 156 | З-147 |  |
| УБТ-197 | 197 |  | -6 | 90 |  | +2 | 12000±500 | - | 8,0 | - |  | 188 | З-161 |  |
| УБТ-203 | 203 |  | ±3 | 100 |  | ±4 | 12000±500 | 194 | 7,7 | - |  | 192 | З-161 |  |
| УБТ-219 | 219 |  |  | 112 |  |  | 8000 | - | 10 | - | 1/3000 | 225,1 | З-171 | Д, К |
| УБТ-245 | 245 |  |  | 135 |  |  | 7000 | 220 | 10 | - | 1/3000 | 267,4 | З-171 |  |
| УБТС-146 | 146 |  | ±4 | 74 |  | - | 8000 | 136 | 4,5 | - | 1/2000 | 97 | 3-121 |  |
| УБТС-178 | 178 |  | ±3 | 90 |  | - | 12000 | 156 | 5,5 | - | 1/2000 | 144 | З-147 |  |
| УБТС-203 | 203 |  | ±2 | 100 |  | - | 12000 | 190 | 6,5 | - | 1/2000 | 192 | З-161 |  |
| УБТС-189 | 89 |  | - | 38 |  | - | 6000-8300 | 80 | - | - | 1/2000 | 36,7 | З-73 |  |
| УБТС1-108 | 108 |  | ±1 | 56 |  | - | 6000-8300 | 90 | 4,3 | - | 1/2000 | 63 | З-86 |  |
| УБТС1-120 | 120 |  | ±1 | 64 |  | +1,5 | 6500 | 102 | 5 | 6 | 4,5 | 63,5 | З-101 |  |
| УБТС1-133 | 133 |  | ±1 | 64 |  | -1 | 6500 | 115 | 5 | 6 | 4,5 | 84 | З-108* |  |
| УБТС1-146 | 146 |  | ±1 | 68 |  | -1 | 6500 | 136 | 5 | 4 | 3 | 103 | З-121 |  |
| УБТС1-178 | 178 |  | ±1 | 80 |  | -1 | 6500 | 168 | 3,5 | 4 | 3 | 156 | З-147 |  |
| УБТС1-203 | 203 |  | ±1 | 80 |  | -1 | 6500 | 190 | 3,5 | 2 | 2 | 214 | З-161 | 38ХНЗМФА |
| УБТС1-229 | 229 |  | ±1 | 90 |  | -1 | 6500 | 195 | 3,5 | 2 | 2 | 273,4 | З-171 | 40ХН2МА |
| УБТС1-254 | 254 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6500 | 220 | 3,5 | 2 | 2 | 336,1 | З-201 |  |
| УБТС1-273 | 273 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6500 | 220 | 3,5 | 2 | 2 | 397,9 | З-201 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УБТС1-299 | 299 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6500 | 245 | 3,5 | 2 | 2 | 489,5 | З-201 |  |
| УБТС2-120 | 120 |  | ±1 | 64 |  | +1,5 | 6000 | 102 | 5 | 6 | 4,5 | 63,5 | З-101 |  |
| УБТС2-133 | 133 |  | ±1 | 64 |  | -1 | 6000 | 115 | 5 | 6 | 4,5 | 84 | З-108* |  |
| УБТС2-146 | 146 |  | ±1 | 68 |  | -1 | 6000 | 136 | 5 | 4 | 3 | 103 | З-121 |  |
| УБТС2-178 | 178 |  | ±1 | 80 |  | -1 | 6000 | 156 | 3,5 | 4 | 3 | 156 | З-147 |  |
| УБТС2-203 | 203 |  | ±1 | 80 |  | -1 | 6000 | 190 | 3,5 | 2 | 2 | 214 | З-161 | 38ХНЗМФА |
| УБТС2-229 | 229 |  | ±1 | 90 |  | -1 | 6000 | 195 | 3,5 | 2 | 2 | 273,4 | З-171 | 40ХН2МА |
| УБТС2-254 | 254 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6000 | 220 | 3,5 | 2 | 2 | 336,1 | З-201 |  |
| УБТС2-273 | 273 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6000 | 220 | 3,5 | 2 | 2 | 397,9 | З-201 |  |
| УБТС2-299 | 299 |  | ±1 | 100 |  | -1 | 6000 | 245 | 3,5 | 2 | 2 | 489,5 | З-201 |  |

УБТ-Р - утяжеленные бурильные трубы с приварными замками или высаженными концами,

УБТ - утяжеленные бурильные трубы горячекатаные

УБТС - утяжеленные бурильные трубы сбалансированные

* Резьба с укороченным профилем

ВЫХОД